# ГОСТ 103-76

#### Полоса стальная горячекатаная

Стальная горячекатаная полоса общего назначения и стальная полоса для гаек шириной от 11 до 200 мм и толщиной от 4 до 60 мм.

По точности прокатки полосы изготовляют: 
Б - повышенной точности; 
В - обычной точности.

По точности изготовления: 
полосы общего назначения и для горячей штамповки гаек; 
полосы для холодной штамповки гаек - Ш.

По плоскостности на классы: 1 и 2. 

Марки стали и технические требования устанавливаются соответствующими стандартами.

Полосы изготовляют длиной: 
От 3 до 10 м - из углеродистой стали обыкновенного качества, низколегированной и фосфористой; 
От 2 до 6 - из углеродистой качественной и легированной стали.

В зависимости от назначения полосы изготовляют: 
мерной длины; 
кратной мерной длины; 
немерной длины