# ГОСТ 1050-88, ГОСТ 1051-73

#### КАЛИБРОВАННЫЙ ПРОКАТ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ 
КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 1050-88, ГОСТ 1051-73

| Марки стали и химический состав |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марки стали | Содержание элементов, % |  |  |  |
|  | C | Si | Mn | Cr, не более |
| 10КП | 0,07-0,14 | не более 0,07 | 0,25-0,50 | 0,15 |
| 10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,15 |
| 15 | 0,12-0,19 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,25 |
| 20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,25 |
| 25 | 0,22-0,30 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 |
| 30 | 0,27-0,35 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 |
| 35 | 0,32-0,40 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 |
| 40 | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 |
| 45 | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 |
| 50 | 0,47-0,55 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 |
| 58(55пп) | 0,55-0,63 | 0,10-0,30 | не более 0,20 | 0,15 |

| Механические свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка стали | Механические свойства проката, не менее |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нагартованного |  |  |  | отожженного или высокоотпущенного |  |  |  |
|  | Временное сопротивление разрыву Н/мм2(кгс/мм2) | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % | Твердость НВ, не более | Временное сопротивление разрыву Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % | Твердость НВ, не более |
| 10 | 410(42) | 8 | 50 | 187 | 290(30) | 26 | 55 | 143 |
| 15 | 440(45) | 8 | 45 | 197 | 340(35) | 23 | 55 | 149 |
| 20 | 490(50) | 7 | 40 | 207 | 390(21) | 21 | 50 | 163 |
| 25 | 540(55) | 7 | 40 | 217 | 410(42) | 19 | 50 | 170 |
| 30 | 560(57) | 7 | 35 | 229 | 440(45) | 17 | 45 | 179 |
| 35 | 590(60) | 6 | 35 | 229 | 470(48) | 15 | 45 | 187 |
| 40 | 610(62) | 6 | 35 | 241 | 510(52) | 14 | 40 | 197 |
| 45 | 640(65) | 6 | 30 | 241 | 540(55) | 13 | 40 | 207 |
| 50 | 660(67) | 6 | 30 | 255 | 560(57) | 12 | 40 | 217 |

Область применения: В машиностроении, в сельском хозяйстве, в строительстве.