# ГОСТ 10704-91

#### Трубы стальные электросварные прямошовные

Стандарт устанавливает сортамент стальных электросварных прямошовных труб, наружный диаметр которых от 10 до 1420 мм включительно. 
По длине трубы изготовляют:

немерной длины: 
при диаметре до 30 мм - не менее 2 м; 
при диаметре св. 30 до 70 мм - не менее 3 м; 
при диаметре св. 70 до 152 мм - не менее 5м. 
По требованию потребителя трубы групп А и В по ГОСТ 10705 диаметром свыше 152 мм изготовляют длиной не менее 10 м; трубы всех групп диаметром до 70 мм - длиной не менее 4м;

мерной длины: 
при диаметре до 70 мм - от 5 до 9 м; 
при диаметре св. 70 до 219 мм - от 6до 9м; 
при диаметре св. 219 до 426 мм - от10 до 12 м. 
Трубы диаметром свыше 426 мм изготовляют только немерной длины.

Кратной длины кратностью не менее 250 мм и не превышающей нижнего предела, установленного для мерных труб. Припуск каждого реза устанавливается по 5 мм (если другой припуск не оговорен) и входит в каждую кратность. 

Трубы мерной и кратной длины изготовляют двух классов точности по длине: 
I - с обрезкой концов и снятием заусенцев; 
II - без заторцовки и снятия заусенцев (с порезкой в линии стана).

Трубы для трубопроводов диам. 478 и более, изготовленные по ГОСТ 10706, поставляют: по точности наружного диаметра торцов: 
повышенной, 
обычной; 
по овальности: 1, 2 и 3 класса точности.

Кривизна труб, изготовленных по ГОСТ 10705, не должна превышать 1,5 мм на 1м длины. 
Общая кривизна труб, изготовленных по ГОСТ 10706 не должна превышать 0,2% от длины трубы.