# ГОСТ 10884-94

#### Арматурная сталь термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций

Арматурную сталь подразделяют на классы в зависимости: 
- от механических свойств - класса прочности; 
- от эксплуатационных характеристик - свариваемую (индекс С), стойкую против коррозионного растрескивания (индекс К). 
Арматурную сталь изготавляют классов Ат400С, Ат500С, Ат600, Ат600С, Ат600К, Ат800, Ат800К, Ат1000, Ат1000К и Ат1200. 
Качество поверхности арматурной стали должно соответствовать требованиям ГОСТ 5781.

| рекомендуемые марки стали |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс арматурной стали | Обозначение по ранее действовавшей НТД | Номинальный размер | Марка стали |
| Ат400С | - | 6 - 40 | Ст3сп, Ст3пс |
| Ат500С | - | 6 - 40 | Ст5сп, Ст5пс |
| Ат600 Ат600С Ат600К | Ат-IV Ат-IVС Ат-IVК | 10 - 40 | 20ГС 25Г2С, 35ГС, 28С, 27ГС 10ГС2, 08Г2С, 25С2Р |
| Ат800 | Ат-V | 10 - 32 | 20ГС, 20ГС2, 08Г2С 10ГС2, 28С, 25Г2С, 22С |
|  |  | 18 - 32 | 35ГС, 25С2Р, 20Г2С |
| Ат800К | Ат-VК | 18 - 32 | 35ГС, 25С2Р |
| Ат1000 | Ат-VI | 10 - 32 | 20ГС, 20ГС2б 25С2Р |
| Ат1000К | Ат-VIК |  | 20ХГС2 |
| Ат1200 | Ат-VII | 10 - 32 | 30ХС2 |

Арматурную сталь диаметром 10 мм и более изготавливают в виде стержней длиной, оговоренной в заказе.
Арматурная сталь диаметрами 6 и 8 мм изготовляется в мотках. 
Стержни изготовляют мерной длины от 5,3 до 13,5 м.
Длина стержней по требованию потребителя.

Свариваемую арматурную сталь допускается поставлять в виде стержней: 
-мерной длины с немерными отрезками длиной не менее 2 м в количестве не более 15% массы партии; 
-немерной длины от 6 до 12 м. В партии такой арматурной стали допускается наличие стержней длиной от 3 до 6 м в количестве не более 7% массы партии.

Обозначение арматурной стали должно содержать: 
-номинальный диаметр (номер профиля), мм; 
-обозначение класса прочности; 
-обозначение ее эксплуатационных характеристик - свариваемости (индекс С), стойкости против коррозионного растрескивания (индекс К).

Пример условного обозначения: 
Арматурная сталь диаметром 20мм, класса прочности Ат800: 
20 Ат 800 ГОСТ 10884-94 
То же, диаметром 10 мм, класса прочности Ат400, свариваемой (С): 
10 Ат400С ГОСТ 10884-94
То же, диаметром 16 мм, класса прочности Ат600, стойкой против коррозионного растрескивания (К): 
16 Ат600К ГОСТ 10884-94

Арматурная сталь периодического профиля имеет маркировку класса прочности и завода-изготовителя, наносимую при ее прокатке в виде маркировочных коротких поперечных ребер или точек на поперечных выступах.

При отсутствии прокатной маркировки концы стержней или связки арматурной стали соответствующего класса должны быть окрашены несмываемой краской следующих цветов:

Ат400С - белой;
Ат500С - белой и синей;
Ат600 - желтой;
Ат600С - желтой и белой;
Ат600К - желтой и красной;
Ат800 - зеленой; 
Ат800К - зеленой и красной;
Ат1000 - cиней;
Ат1000К - синей и красной; 
Ат1200 - черной.