# ГОСТ 1133-71

#### СТАЛЬ КОВАНАЯ КРУГЛАЯ И КВАДРАТНАЯ

#### Сортамент 
Forged round and square steel. Dimensions

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на кованую сталь круглого и квадратного сечения а от 40 до 200 мм включительно.
2. Размеры сечения стали и предельные отклонени по ним должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1

Таблица 1

| Диаметр или сторона квадрата в мм | Предельные отклонения в мм | Площадь поперечного сечения в см3 | Масса 1м в кг | Площадь поперечного сечения в см3 | Масса 1м в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стали круглой |  | стали квадратной |  |
| 40 42 45 48 50 | +2,0 | 12,57 13,85 15,90 18,10 19,64 | 9,86 10,88 12,48 14,20 15,42 | 16,00 17,64 20,25 23,04 25,00 | 12,56 13,85 15,90 18,09 19,62 |
| 52 55 58 60 63 65 68 70 | +2,5 | 21,24 23,76 26,42 28,27 31,17 33,18 36,32 38,48 | 16,67 18,65 20,74 22,19 24,47 26,05 28,51 30,21 | 27,04 30,25 33,64 36,00 39,69 42,25 46,24 49,00 | 21,23 23,75 26,41 28,26 31,16 33,17 36,30 38,46 |
| 73 75 78 80 83 85 | +3,0 | 41,85 44,18 47,78 50,27 54,11 56,74 | 32,85 34.68 37,51 39,46 42,48 44,54 | 53,29 56,25 60,84 64,00 68,89 72,25 | 41,83 44,16 47,76 50,24 54,08 56,72 |
| 90 95 100 105 | +3,5 | 63,62 70,88 78,54 86,59 | 49,94 55,64 61,65 67,97 | 81,00 90,25 100,00 110,25 | 63,58 70,85 78,50 86,55 |
| 110 115 | +4,0 | 95,03 103,87 | 74,60 81,54 | 121,00 132,25 | 94,98 103,82 |
| 120 125 130 135 140 145 | +4,5 | 113,10 122,72 132,73 143,14 153,94 165,13 | 88,78 96,33 10,.20 112,36 120,84 129,25 | 144,00 156,25 169,00 182,25 196,00 210,25 | 113,04 122,66 132,66 143,07 153,86 165,05 |
| 150 | +5,0 | 176,72 | 138,72 | 225,00 | 176,62 |
| 155 160 165 | +6,0 | 188,69 201,06 213,82 | 148,10 157,83 167,85 | 240,25 25,00 272,25 | 188,.60 200,96 213,72 |
| 170 175 180 | +7,0 | 226,98 240,53 254,47 | 178,18 188,80 199,76 | 289,00 306,25 324,00 | 226,86 240,41 254,34 |
| 185 190 195 200 | +8,0 | 268,80 283,53 298,65 314,16 | 211,01 222,57 234,44 246,62 | 342,25 361,00 380,25 400,00 | 268,67 283,38 298,50 314,00 |

Примечания: Площадь поперечного сечения и масса 1 м прутка вычислены по номинальному размеру, при этом плотность стали принята равной 7,85 г/смз.

Примеры условных обозначений стали: 
- круглой марки У 10 диаметром 40 мм:

40 ГОСТ 1133—71 
Круг   ————————————
   У10 ГОСТ 1435—54

- квадратной марки У12 со стороной квадрата 60 мм:

60 ГОСТ 1133—71 
Квадрат   ————————————
  У12 ГОСТ 1435—54

3. Овальность (разность между наибольшим и наименьшим диаметрами в одном сечении) круглой стали и ромбичность (разность между диагоналями в одном сечении) квадратной стали не должны превышать 0,6 предельного отклонения по диаметру или стороне квадрата.
4. Диаметр и овальность круглой стали, стороны и диагонали квадратной стали измеряются на расстоянии не менее 100 мм от конца.
5. Прутки поставляются длиной не менее: 
1,5 м - при диаметре круга или стороне квадрата до 50 мм;
1,0 м - при диаметре круга или стороне квадрата св. 50 до 75 мм;
0,75 м - при диаметре круга или стороне квадрата св. 75 мм.
Допускается поставка прутков длиной не менее 0,5 м в количестве не более 10% массы партии. По соглашению сторон прутки могут поставляться длиной не менее 0,5 м. 
6. Предельные отклонения по длине прутков мерной длины и длины, кратной мерной, не должны превышать: 
+ 70 мм - для прутков диаметром или со стороной квадрата от 40 до 80 мм;
+100 мм - для прутков диаметром или со стороной квадрата св.80 до 150 мм;
+ 150 мм - для прутков диаметром или со стороной квадрата св.150 мм;
7. Квадратная сталь поставляется с острыми кромками. Допускается поставка квадртаной стали с притупленными кромками; притупление не должно привышать 0,15 стороны квадрата.
8. Кривизна прутка не должна привыышать 0,5% от длины
9. Видимое скручивание квадратной стали вокруг продольной оси не допускается
10. Марки стали и технические требования установлены соответствующими стандартами.

Государственный комитет РФ по стандартизации и метрологии: Москва, Ленинский проспект, д.9