# ГОСТ 13345-85

#### Жесть

Жесть подразделяют: 
по видам в соответствии с таблицей:

| Жесть |  |
| --- | --- |
| Вид жести | Марка |
| Черная | ЧЖК, ЧЖР |
| Белая горячего лужения | ГЖК, ГЖР |
| Белая электролитического лужения | ЭЖК, ЭЖК-Д, ЭЖР, ЭЖР-Д |

В обозначении марок буквы обозначают: 
ЖК - жесть консервная, 
ЖР - жесть разного назначения (кроме производства тары под пищевые продукты и укупорочных изделий), 
Ч - черная, 
Г - горячего лужения, 
Э - электролитического лужения, 
Д - жесть с дифференцированным покрытием.

по сортаменту: 
лист, 
рулон;

по степени твердости: А1, А2, В, С, Д;

по массе покрытия оловом: 
для жести белой горячего лужения - I и II классов; 
для жести электролитического лужения: 
c одинаковым покрытием - I, II, III классов; 
с дифференцированным покрытием - ДI, ДII, ДIII.

В зависимости от толщины основного металла жесть изготовляют следующих номеров: 
18, 20, 22, 25, 28, 32, 36.

Жесть изготовляют из стали марок 08кп, 08пс,10кп, 10пс с химическим составом по ГОСТ 1050.

Теоретическую массу листовой и рулонной жести определяют умножением площади на толщину и плотность основного металла, равную 7,85 т/м?. Масса покрытия не учитывается