# ГОСТ 13663-86

#### Трубы стальные профильные

Трубы изготовляют горячедеформированными, холоднодеформированными, электросварными или электросварными холоднодеформированными. 
Трубы изготовляют из сталей марок Ст2сп, Ст2пс, Ст2кп, Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп по ГОСТ 380; 
марок 10, 10пс, 20, 35, 45, 08кп по ГОСТ 1050-88.

В зависимости от назначения трубы должны изготовляться: 
- группа А - с нормированием механических свойств из стали марок по ГОСТ 380; 
- группа В - с нормированием механических свойств и по химическому составу из сталей 
марок по ГОСТ 1050-88 и ГОСТ 380-88. 
В условных обозначениях труб индекс А или В проставляется перед маркой стали.

Трубы изготовляют термически обработанными или без термической обработки. 
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. 
Гидравлическое испытание труб и нормы по ним определяют по согласованию изготовителя с потребителем