# ГОСТ 1414-75

#### КАЛИБРОВАННЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ КОНСТРУКЦИОННОЙ 
ВЫСОКОЙ ОБРАБАТЫВАЕМОСТИ РЕЗАНИЕМ ПО ГОСТ 1414-75

| Марки стали и химический состав |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы стали | Марка стали | Содержание химических элементов, % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C | Si | Mn | Cr | Pb | S | P |
| Углеродистая сернистая | А11 А12 А20 А30 | 0,07-0,15 0,08-0,16 0,17-0,24 0,27-0,35 | не более 0,10 0,15-0,35 0,15-0,35 0,15-0,35 | 0,80-1,20 0,70-1,10 0,70-1,00 0,70-1,00 | - - - - | - - - - | 0,15-0,25 0,08-0,2 0,08-0,15 0,08-0,15 | не более 0,10 0,08-0,015 не более 0,06 не более 0,06 |
| Сернисто-марганцовистая свинец содержащая | АС14 | 0,10-0,17 | не более 0,12 | 1,0-1,30 | - | 0,15-0,30 | 0,15-0,30 | не более 0,10 |

| Механические свойства проката |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка стали | Размер, мм | Вид обработки | Предел текучести Н/мм2(кгс/мм2) | Временное сопротивление разрыву Н/мм2(кгс/мм2) | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % | Твердость |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диаметр отпечатка, мм, не менее | НВ, не более |
| А11 | все размеры | калибров. | 309(40) | 490(50) | 10 | - | 4,2 | 207 |
| А12 | 30 и менее | калибров. нагартов. | - | 510(52) | 7 | - | 4,1 | 217 |
| А12 | свыше 30 | калибров. нагартов. | - | 460(47) | 7 | - | 4,1 | 217 |
| А20 | все размеры | калибров. нагартов. | - | 530(54) | 7 | - | 4,1 | 217 |
| А30 | все размеры | калибров. нагартов. | - | 540(55) | 6 | - | 4,05 | 223 |
| А40Г | все размеры | калибров. отожженая | - | 590(60) | 17 | - | 4,0 | 229 |
| АС14 | все размеры | калибров. нагартов. | 390(40) | 490(50) | 10 | - | 4,20 | 207 |

Область применения: в машиностроении, в автомобильной промышленности.