# ГОСТ 14637-89

#### Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества

Прокат изготавливают в виде листов и рулонов из стали марок Ст0, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп,Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп,Ст5Гпс по ГОСТ 380. 

Прокат изготавливают толщиной: 
4 -160 мм - листы, 
4 - 12 мм - рулоны. 
В части остальных требований по сортаменту прокат должен соответствовать ГОСТ 19903.

В зависимости от нормируемых характеристик прокат подразделяют на категории: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Для обозначения категории к обозначению марки добавляется номер категории, например, Ст3пс1, Ст4сп3. Категорию проката потребитель указывает в заказе.

| соответствие категории, нормируемой характеристики и марки стали |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория | Нормируемая характеристика | Марка стали |
| 1 | Механические свойства при растяжении и изгибе | Ст0, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст5пс, Ст5сп, Ст5Гпс |
| 2 | Химический состав и механические свойства при растяжении и изгибе | Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст5Гпс |
| 3 | Химический состав, механические свойства при растяжении и изгибе, ударная вязкость при температуре +20° С | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп, Ст4пс, Ст4сп |
| 4 | Химический состав, механические свойства при растяжении и изгибе, ударная вязкость при температуре -20 °С | Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп |
| 5 | Химический состав, механические свойства при растяжении и изгибе, ударная вязкость: при температуре -20°C, после старения и КСV при температуре +20 °С | Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп |
| 6 | -Химический состав, механические свойства при растяжении и изгибе, ударная вязкость: при температуре -40?, после старения и КСV при температуре 0 °С | Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп |

Для проката с гарантией свариваемости дополнительно указывается обозначение - св. 

Пример условных обозначений: 

Лист повышенной точности (А), особо высокой плоскостности (ПО) с обрезной кромкой (О), с размерами 8 х 1500 х 12000 мм по ГОСТ 19903 из стали марки Ст3сп, категории 3, с гарантией свариваемости по ГОСТ 14637