# ГОСТ 1577-93

#### Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали

Прокат изготавливают из стали марок: 

08кп, 08пс, 08, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 - по ГОСТ 1050; 

08Ю - по ГОСТ 9045; 

15Г,20Г, 30Г, 40Г, 50Г, 10Г2, 35Г2, 20Х, 30Х, 38ХА, 40Х, 45Х - по ГОСТ 4543; 

65, 65Г, , 70, 60Г, 70Г - по ГОСТ 14959. 

Прокат изготавливают толщиной: 
4 - 160 мм - листовой; 
4 - 12мм - рулонный; 
6 - 60мм - широкополосный. 

Требования к сортаменту проката должны соответствовать: 
ГОСТ 19903 - листового и рулонного; 
ГОСТ 82 - для широкополосного. 

Характеристики базового исполнения: 
Прокат толстолистовой без термической обработки или после контролируемой прокатки, нормальной точности по толщине, нормальной плоскостности, с необрезной кромкой. 
Прокат широкополосный без термической обработки, немерной длины, с ребровой кривизной класса Б, нормальной плоскостности, с необрезной кромкой. 

Характеристики и нормы, устанавливаемые потребителем, оговариваются при оформлении заказа.