# ГОСТ 16523-97

#### Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения

Прокат подразделяют: 
по способу производства: 
горячекатаный; 
холоднокатаный; 
по нормируемым характеристикам на категории 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
по качеству отделки поверхности: 
холоднокатаный: 
особо высокой отделки- I; 
высокой отделки- II; 
повышенной отделки- III ( IIIа, IIIб); 
горячекатаный: 
повышенной отделки-III; 
обычной отделки-IV; 
по способности к вытяжке (холоднокатаный прокат): 
глубокой - Г; 
нормальной - Н. 
Прокат обозначают: 
из углеродистой стали обыкновенного качества - ОК; 
из углеродистой качественной стали - К.

| Таблица соответствие группы прочности и марки стали |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группа прочности | Временное сопротивление Н/мм2 (кг/мм2) | Марка стали |
| К260В | 260-380 | 08кп |
| К270В | 270-410 | 08пс, 08, 10кп, 10 |
| К310В | 310-440 | 15, 15пс |
| К330В | 330-460 | 15, 20кп |
| К 350В | 350-500 | 20пс, 20 |
| К390В | 390-590 | 25, 30 |
| К490В | 490-720 | 35, 40, 45, 50 |
| ОК300В | 300-480 | Ст1, Ст2 (всех степеней раскисления) |
| ОК360В | 360-530 | Ст3 (всех степеней раскисления) |
| ОК370В | 370-530 | Ст3пс, Ст3сп |
| ОК400В | 400-680 | Ст4 (всех степеней раскисления), Ст5пс, Ст5сп |

Марку стали устанавливает изготовитель.

| категория проката в зависимости от нормируемых характеристик |  |
| --- | --- |
| Категория | Нормируемая характеристика |
| 1 | Испытание на изгиб |
| 2 | Испытание на вытяжку сферической лунки |
| 3 | Испытание на изгиб и на вытяжку сферической лунки |
| 4 | Испытание механических свойств |
| 5 | Испытание механических свойств и на изгиб |
| 6 | Испытание механических свойств, на вытяжку сферической лунки и на изгиб |

Горячекатаный прокат изготовляют термически обработанным, холоднокатаный - термически обработанным и дрессированным.

Горячекатаный прокат изготовляют как с травленой, так и с нетравленой поверхностью.

Характеристики и нормы, устанавливаемые потребителем, оговариваются при оформлении заказа.

Маркировка проката должна содержать группу прочности по минимальному значению временного сопротивления, группу отделки поверхности, размер проката, способность к вытяжке.