# ГОСТ 19281-89

#### Прокат стальной повышенной прочности

Стандарт распространяется на толстолистовой, широкополосный универсальный, фасонный, сортовой прокат и гнутые профили из стали повышенной прочности, применяемые для сварных, клепанных или болтовых конструкций и используемые в изделиях, в основном, без дополнительной термической обработки.

Прокат изготовляют классов прочности 265, 295, 315, 325, 345, 355, 375, 390, и 440.
В горячекатаном, термообработанном состоянии или после контролируемой прокатки в соответствии с заказом. 
Поверхность, требования к кромкам и концам проката должны соответствовать: 
листового - ГОСТ 14637, сортового и фасонного - ГОСТ 535.

| соответствие марок стали сортового, листового и фасонного проката классу прочности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс прочности | Толщина проката | Марки стали, обеспечивающие класс прочности | Марки стали при упрочняющей обработке |
| 265 | до 20 от 20 до 100 включ. | Ст3сп 09Г2С | - |
| 295 | До 20 Св. 20 до 32 включ. Св. 32 до 100 включ. | 09Г2 09Г2С, 09Г2 10Г2С1 | Ст3сп* - - |
| 325 | До 20 включ. До 32 включ. Св. 10 до 60 включ. | 09Г2С 14Г2, 15ГФ, 15ХСНД 10Г2С1 | Ст3сп* - - |
| 345 | До 10 включ. От 10 до 20 | 09Г2С, 10Г2С1, 10ХСДП, 15ХСНД 15ГФ | 09Г2*, Ст3сп* Ст3сп* |
| 375 | До10 включ. | 15ГФ, 10Г2Б | - |
| 390 | До 15 включ. До 20 включ. | 10ХСНД 15Г2СФ | - - |

* Регламентируемая или контролируемая прокатка или ускоренное охлаждение.

| Таблица: соответствие марки стали для листового, широкополосного универсального проката и гнутых профилей классу прочности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс прочности | Толщина проката | Марки стали, обеспечивающие класс прочности | Марки стали при упрочняющей обработке |
| 265 | До 20 включ. От 20 до 160 включ. | Ст3сп 09Г2С | - - |
| 295 | До 20 Св. 20 до 32 включ. Св. 32 до 100 включ | 09Г2 09Г2С, 09Г2, 16ГС 10Г2С1 | Ст3сп* - - |
| 315 | До 20 включ. До 32 включ. Св. 10 до 60 включ. | 12ГС 16ГС 10Г2С1 | Ст3сп* Ст3сп* 09Г2С*, 17Г1С* |
| 325 | До 10 От 10 до 20 включ. Св 20 до 32 включ. Св 20 до 32 включ. От 20 до 60 включ. | 16ГС 09Г2С, 17ГС, 10Г2С1 15ГФ 14Г2 10Г2С1 | Ст3сп* Ст3сп* - - 17Г1С* |
| 345 | До 10 От 10 до 20 включ. до 32 включ | 09Г2С, 17ГС, 10ХНДП, 10Г2С1, 14ХГС 15ГФ, 17Г1С 15ХСНД | Ст3сп* Ст3сп* 17Г1С* |
| 355 | До 5 До 10 От 10 до 20 включ. | 10Г2С1 17Г1С 15ГФ | - - 17Г1С |
| 375 | До 10 От 10 до 32 От 32 до 50 включ. | 15ГФ, 10Г2Б 14Г2АФ 14Г2АФ | - 09Г2С* 17Г1С** |
| 390 | До 10 включ. До 32 включ. До 40 включ До 50 включ Св 32 до 50 включ. | 12Г2Б 15Г2АФДпс, 15Г2СФ 10ХСНД 14Г2АФ 16Г2АФ | - 14Г2**, 10Г2С1** - - - |
| 440 | До 32 включ. | 16Г2Ф, 18Г2АФпс | - |

* Регламентируемая или контролируемая прокатка или ускоренное охлаждение. 
** Закалка плюс отпуск.

В зависимости от требований к испытаниям на ударный изгиб прокат изготовляют по категориям в соответствии с таблицей:

| Нормируемая характеристика | Категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ударная вязкость при +20 C | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Ударная вязкость после механического старения |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + |
| Ударная вязкость КСU при - 20 С |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| - 40 С |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| - 50 С |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| - 60 С |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| - 70 С |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Ударная вязкость КСV при 0 С |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20 С |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |

Характеристики исполнения, устанавливаемые по требованию потребителя, оговариваются при заказе.