# ГОСТ 19425-74

#### Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные

По условиям применения двутавры подразделяют на типы: 
М - для подвесных путей, 
С - для армировки шахтных стволов.

Швеллеры для автомобильной промышленности - С.

Угол внутренних граней полок должен быть не более: 
для балок М - 12%, 
для балок С - 16%,
для швеллеров - не более10%

По точности прокатки профили изготовляют: 
А - высокой точности,
В - обычной точности.

| Таблица: номинальные размеры и масса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер двутавра | Размеры, мм |  |  | Масса 1 м, кг |
|  | h | b | s |  |
| Балки двутавровые |  |  |  |  |
| 14С | 140 | 80 | 5,5 | 16,9 |
| 20С | 200 | 100 | 7,0 | 27,9 |
| 20Са | 200 | 102 | 9,0 | 31,1 |
| 22С | 220 | 110 | 7,5 | 33,1 |
| 27С | 270 | 122 | 8,5 | 42,8 |
| 27Са | 270 | 124 | 10,5 | 47,0 |
| 36С | 360 | 140 | 14,0 | 71,3 |
| 18М | 180 | 90 | 7,0 | 25,8 |
| 24М | 240 | 110 | 8,2 | 38,3 |
| 30М | 300 | 130 | 9,0 | 50,2 |
| 36М | 360 | 130 | 9,5 | 57,9 |
| 45М | 450 | 150 | 10,5 | 77,6 |
| Швеллеры |  |  |  |  |
| 18С | 180 | 68 | 7,0 | 20,2 |
| 18Са | 180 | 70 | 9,0 | 23,0 |
| 20С | 200 | 73 | 7,0 | 22,6 |
| 30С | 300 | 87 | 9,5 | 39,1 |

Предельные отклонения по массе 1м профиля не должны превышать плюс 3%, минус 5%

Марки стали и технические требования - по ГОСТ 535-79.

В соответствии с заказом балки и швеллеры изготовляются длиной от 4 до 13 м: 
мерной длины; 
кратной мерной длины; 
мерной длины с остатком до 5% массы партии; 
кратной мерной длины с остатком до 5% массы партии; 
немерной длины. 
Остатком считаются профили длиной не менее 3м. 
При изготовлении профилей немерной длины допускается наличие профилей длиной не менее 3 м в количестве не более 5% массы партии. 
На каждом профиле дополнительно к требованиям ГОСТ 7566-81 в части маркировки проката должен быть нанесен номер профиля с индексом М или С (18М, 20Са, 36С и т. д.).