# ГОСТ 19904-90

#### Прокат листовой холоднокатаный

Листовой прокат подразделяют: 
По точности изготовления: 
по толщине: 
БТ - нормальная, 
АТ - повышенная , 
ВТ - высокая; 
по ширине: 
БШ - нормальная 
АШ - повышенная, 
ВШ - высокая; 
по длине: (листовой прокат, кроме прокатанного полистно) 
БД - нормальная, 
АД - повышенная, 
ВД - высокая. 
По плоскостности (листовой прокат): 
ПН - нормальная, 
ПУ - улучшенная, 
ПВ - высокая, 
ПО - особо высокая. 
По характеру кромки: 
О - обрезная, 
НО - необрезная.

Сортаментные характеристики, их сочетания и форма поставки по размерам оговариваются в заказе. 

Размеры проката по конкретным формам поставки: 
ф.I - с указанием толщины, ширины и длины; 
ф.II - c указанием толщины; 
ф.III - с указанием толщины и кратных размеров по ширине и длине; 
ф.IV - c указанием толщины и мерных размеров. 

При заказе рулонов по любой форме длина не оговаривается. 
Масса рулона должна быть от 1,5 до 20 т.