# ГОСТ 20295-85

#### Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов

Трубы стальные сварные прямошовные и спиральношовные диаметром 159-820 мм изготавливают трех видов: 
1 - прямошовные диаметром 159-426 мм, изготовленные контактной сваркой токами высокой частоты; 
2 - спиральношовные диаметром 159-820 мм, изготовленные электродуговой сваркой; 
3 - прямошовные диаметром 530-820 мм, изготовленные электродуговой сваркой.

Трубы изготавливаются термически обработанными (по всему объему или по сварному соединению) и без термической обработки в зависимости от класса прочности.

В зависимости от механических свойств - трубы изготавливают классов прочности: 
К34, К38, К42, К50, К52, К52, К55, К60.

Марка стали выбирается предприятием-изготовителем труб с учетом требований по нормам механических свойств и ограничений по предельному содержанию элементов стали в соответствии с ГОСТ 380, ГОСТ 1050, ГОСТ 19281.

Трубы изготавливают длиной от 10,6 до 11,6 м. 
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. 
Концы труб с толщиной стенки 5 мм и более должны иметь фаску под углом 25-30 градусов.