# ГОСТ 21427.2-83

#### Сталь электротехническая холоднокатаная изотропная тонколистовая

Сталь изготовляют марок: 2011, 2012, 2013, 2111, 2112, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2312, 2411, 2412, 2413, 2414, 2421.

Сталь подразделяют: 
по видам продукции: лист, рулонная сталь, лента резаная (лента); 

по точности прокатки по толщине: 
Н - нормальной точности, 
П - повышенной точности; 
по точности изготовления по ширине: 
нормальной точности, 
повышенной точности - Ш;

по неплоскостности на классы: 1 и 2;

по серповидности (для рулонной стали и ленты): 
нормальной точности, 
повышенной точности - С;

по термической обработке: 
термически обработанная на магнитные свойства - ТО, 
без термической обработки на магнитные свойства;

по виду покрытия: 
без покрытия (с металлической поверхностью), 
с нетермостойким электроизоляционным, улучшающим штампуемость - НШ, 
с термостойким электроизоляционным покрытием, не ухудшающим штампуемость - Т;

по коэффициенту заполнения на группы: А и Б. 

Лисы, рулонную сталь и ленты изготовляют с обрезными кромками.

Сталь всех марок, кроме марок 2011, 2012, 2013 изготовляют в термически обработанном состоянии на магнитные свойства. 
Сталь, изготовляемую без термической обработки, изготовляют без покрытия. 
Сталь, термически обработанную на магнитные свойства, - с покрытием или без покрытия. Тип покрытия устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

Химический состав и плотность стали не нормируются.

Прокат должен храниться в крытых складских помещениях, исключающих прямое попадание влаги.