# ГОСТ 24045-94

#### Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства

Профилированные листы классифицируют по:

назначению: 
Н - для настила покрытий,
НС - для настила и стеновых ограждений,
С - для стеновых ограждений;

материалу исходной заготовки: 
- на листы из тонколистового оцинкованного проката по ГОСТ 14918 (без обозначения), 
- на листы из тонколистового проката с алюмоцинковым покрытием по ТУ 14-11-247-88 (обозначение АЦ) 
- на листы из тонколистового алюминированного проката с алюмокремниевым покрытием по ТУ 14-11-236-88 (обозначение А и АК), 
- на листы из тонколистового проката с электролитическим цинковым покрытием по ТУ 14-1-4695-89 (обозначение ЭОЦП)

наличию защитно-декоративного лакокрасочного покрытия: 
- на листы без лакокрасочного покрытия (без обозначения), 
- на листы с лакокрасочным покрытием по ГОСТ 30246 (указывается обозначение лакокрасочных материалов).

Примеры условных обозначений: 
Профилированный лист типа Н высотой 57 мм, шириной 750мм, толщиной 0,8 мм, имеющий лакокрасочное покрытие эмалью МЛ-1203 по поверхности С и лакокрасочное покрытие эмалью МЛ-1203 по поверхности Д, изготовленный из проката с алюмоцинковым покрытием: 
Н57-750-0.8 АД МЛ-1202/ МЛ1203 ГОСТ 24045-94 
То же, без лакокрасочного покрытия, изготовленный из оцинкованного проката: 
Н57-750-0,8 ГОСТ 24045-94.