# ГОСТ 2590-88

#### Прокат стальной горячекатаный круглый

Горячекатаный прокат круглого сечения диаметром от 5 до 270 мм включительно. 
По точности прокат изготовляют: 
А - высокая точность; 
Б - повышенной точности; 
В - обычной точности. 
Класс кривизны: 
I - первый класс; 
II - второй класс.

В соответствии с заказом прокат изготовляют: 
мерной длины; 
кратной мерной длины; 
немерной длины.

Прокат изготовляют длиной: 
От 2 до 12 м из углеродистой обыкновенного качества и низколегированной стали; 
От 2 до 12 м из качественной углеродистой и легированной стали; 
От 1,0 до 6 м - из высоколегированной стали.