# ГОСТ 2591-88

#### Прокат стальной горячекатаный квадратный

По точности прокат квадратного сечения изготовляют: 
Б - повышенной точности; 
В - обычной точности. 

Таблица: масса 1м проката.

| Сторона квадрата а, мм | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса 1 м, кг | 0,283 | 0,385 | 0,502 | 0,636 | 0,785 | 0,950 | 1,130 | 1,330 | 1,540 | 1,770 |
| Сторона квадрата а, мм | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Масса 1 м, кг | 2,01 | 2,27 | 2,54 | 2,82 | 3,14 | 3,46 | 3,80 | 4,15 | 4,52 | 4,91 |
| Сторона квадрата а, мм | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 |
| Масса 1 м, кг | 5,30 | 5,72 | 6,15 | 6,60 | 7,06 | 8,04 | 9,07 | 9,62 | 10,17 | 11,24 |
| Сторона квадрата а, мм | 40 | 42 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 |
| Масса 1 м, кг | 12,56 | 13,85 | 15,9 | 16,61 | 18,09 | 19,62 | 21,23 | 23,75 | 26,40 | 28,26 |
| Сторона квадрата а, мм | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 93 | 95 | 100 |
| Масса 1 м, кг | 31,16 | 33,17 | 38,46 | 44,16 | 50,24 | 56,72 | 63,58 | 67,90 | 70,85 | 78,50 |
| Сторона квадрата а, мм | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 170 |
| Масса 1 м, кг | 103,82 | 113,04 | 122,66 | 132,67 | 143,07 | 153,86 | 165,05 | 176,63 | 200,96 | 227,00 |
| Сторона квадрата а, мм | 180 | 190 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса 1 м, кг | 254,00 | 283,00 | 314,00 |  |  |  |  |  |  |  |

Масса 1 м проката является справочной величиной.
В соответствии с заказом прутки изготовляют: 
мерной длины; 
кратной мерной длины; 
немерной длины.

Прокат изготовляют длиной: 
от 2 до12 м - из углеродистой обыкновенного качества и низколегированной стали; 
от 2 до 6 м - из качественной углеродистой и легированной стали; 
от 1 до 6м - из высоколегированной стали.