# ГОСТ 27772-88

#### Прокат для строительных стальных конструкций

Стандарт распространяется на горячекатаный фасонный (уголки, двутавры, швеллеры), листовой, широкополосный универсальный прокат и гнутые профили из углеродистой и низколегированной стали, предназначенные для строительных стальных конструкций со сварными и другими соединениями.

Фасонный прокат изготовляют из стали С235,С245, С255, С275,С285, С345, С345К, С375. 
Листовой, универсальный прокат и гнутые профили - из стали С235, С245, С255, С275, С285, С345, С345К, С375, С390, С390К, С440, С590, С590К. 
Буква С означает - сталь строительная, цифры условно обозначают предел текучести проката, буква К - вариант химического состава.

| соответствующие марки стали по действующим стандартам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование стали | Марки по действующим стандартам |  |
|  | Марка стали | Обозначение стандарта |
| С235 | Ст3кп2 | ГОСТ 380-94, ГОСТ 535-88 |
| С245 | Ст3пс5, Ст3сп5 | ГОСТ 380-94, ГОСТ 535-88 |
| С255 | Ст3Гпс, Ст3Гсп | ГОСТ 380-94, ГОСТ 535-88 |
| С275 | Ст3пс | - |
| С285 | Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп | - |
| С345 | 12Г2С, 09Г2С | - ГОСТ 19281-89 |
| С345Д | 12Г2СД 09Г2СД | - - |
| С345К | 10ХНДП | ГОСТ 19281-89 |
| С375 | 12Г2С | - |
| С375Д | 12Г2СД | - |
| С390 | 14Г2АФ | ГОСТ 19281-89 |
| С390Д | 14Г2АФД | ГОСТ 19281-89 |
| С390К | 15Г2АФДпс | ГОСТ 19281-89 |
| С440 | 16Г2АФ | ГОСТ 19281-89 |
| С440Д | 16Г2АФД | ГОСТ 19281-89 |
| С590 | 12Г2СМФ | - |
| С590К | 12ГН2МФАЮ | - |

Прокат изготовляют в горячекатаном состоянии. Для обеспечения требуемых свойств допускается применение термической обработки. 
Листы из стали С390, С390К, и С440 изготовляют в нормализованном или улучшенном состоянии, листы из стали С590 и С590К - в улучшенном состоянии. 
Плоскостность листового проката должна соответствовать требованиям ГОСТ 19903-74

Состояние поверхности и кромок для листового и широкополосного проката должно соответствовать требованиям ГОСТ 14637-79 и ГОСТ 16523-70, фасонного проката - ГОСТ 535-79, подгруппы 1.

Свариваемость стали гарантируется изготовителем.
Необходимость проведения УЗК и класс прочности указывают в заказе. 
Прокат из стали С345 и С375 изготовляют категорий 1, 2, 3 и 4 в зависимости от требований по испытаниям на ударный изгиб.

| Нормируемая характеристика | Категория |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ударная вязкость при: -40 С -70 С |  |  |  |  |
|  | + |  | + |  |
|  |  | + |  | + |
| Ударная вязкость после механического старения |  |  | + | + |

Маркировку фасонного проката проводят несмываемой краской, при этом используют цвета, приведенные в таблице.

| Наименование стали | Цвета маркировки |
| --- | --- |
| С235 | Желтый и коричневый |
| С245 | Желтый и зеленый |
| С255 | Желтый и синий |
| С275 | Желтый и белый |
| С285 | Белый и коричневый |
| С345 | Синий и коричневый |
| С375 | Синий и белый |