# ГОСТ 2879-88

#### Прокат стальной горячекатаный шестигранный

По точности прокатки прокат изготовляют: 
Б -повышенной точности; 
В - обычной точности. 
Кривизна прутков: I и II класса.

Таблица: масса 1м шестигранного проката.

| Диаметр вписанного круга а, мм | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса 1 м, кг | 0,4 | 0,551 | 0,680 | 0,823 | 0,979 | 1,05 | 1,33 | 1,53 | 1,74 | 1,96 |
| Диаметр вписанного круга а, мм | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
| Масса 1 м, кг | 2,20 | 2,45 | 2,72 | 3,00 | 3,29 | 3,92 | 4,25 | 4,59 | 5,33 | 6,12 |
| Диаметр вписанного круга а, мм | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 47 | 48 | 50 | 52 |
| Масса 1 м, кг | 6,96 | 7,86 | 8,81 | 9,82 | 10,88 | 11,99 | 14,95 | 15,66 | 16,99 | 18,4 |
| Диаметр вписанного круга а, мм | 55 | 60 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Масса 1 м, кг | 20,58 | 24,5 | 26,98 | 28,70 | 33,3 | 38,24 | 43,51 | 49,12 | 55,07 | 61,36 |

Прокат изготовляют длиной от 2 до 6 м: 
мерной длины; 
кратной мерной длины; 
немерной длины.