# ГОСТ 380-88

#### Марки сталей и сплавов. 
Технические условия на стальную металлопродукцию.

Структура условного обозначения марок стали.

| Ст 3 кп ГОСТ 380-88 |  |
| --- | --- |
| Ст | наименование металла (сталь) |
| 3 | условный номер марки в зависимости от химического состава стали (увеличение номера от 1 до 6 означает повышение содержания углерода в стали) |
| кп | степень раскисления стали (кп - кипящая, пс - полуспокойная, сп - спокойная сталь) |
| ГОСТ 380-88 | номер стандарта |

Степень раскисления стали, если она не указана в заказе, определяется изготовителем.

Для обозначения стали с повышенным содержанием марганца к обозначению марки стали добавляется буква Г, например Ст3Гпс.

Область применения стали

| Марка стали | Заменитель | Область применения | Свариваемость |
| --- | --- | --- | --- |
| Ст0 | - | Для второстепенных элементов конструкций и неответственных деталей: настилы, арматура, шайбы, перила, кожухи, обшивки и др. | Сваривается без ограничений. |
| Ст2кп Ст2пс Ст2сп | - Ст2сп Ст2пс | Неответсвенные детали, требующие повышенной пластичности, малонагруженные элементы сварных конструкций, работающие при постоянных нагрузках и положительных температурах. | Сваривается без ограничений. Для толщины более 36 мм рекомендуется подогрев и последующая термообработка. |
| Ст3кп | Ст3пс | Для второстепенных и малонагруженных элементов сварных и несварных конструкций, работающих в интервале температур от -10 до 400 град С. | Сваривается без ограничений. Для толщины более 36 мм рекомендуется подогрев и обязательная последующая термообработка. |
| Ст3пс Ст3сп | Ст3сп Ст3пс | Несущие и не несущие элементы сварных и несварных конструкций и деталей, работающих при положительных температурах. Фасонный и листовой прокат (5 категории) толщиной до 10 мм для несущих элементов сварных конструкций, работающих при переменных нагрузках в интервале от -40 до +425 град С для Ст3пс и толщиной до 25 мм для Ст3сп. Ст3пс при толщине проката от 10 до 25 мм для несущих элементов сварных конструкций, работающих при переменных нагрузках в интервале от -40 до +425 град С при условии поставки с гарантируемой свариваемостью. Ст3сп при толщине проката свыше 25 мм для несущих элементов сварных конструкций, работающих при переменных нагрузках в интервале от -40 до +425 град С при условии поставки с гарантируемой свариваемостью. | Сваривается без ограничений. Для толщины более 36 мм рекомендуется подогрев и последующая термообработка. |
| Ст3Гпс | Ст3пс Ст18Гпс | Фасонный и листовой прокат толщиной от 10 до 36 мм для несущих элементов сварных конструкций, работающих при переменных нагрузках в интервале от -40 до +425 град С и для элементов сварных конструкций, работающих при переменных нагрузках в интервале от -40 до +425 град С при гарантируемой свариваемости. | Сваривается без ограничений. Для толщины более 36 мм рекомендуется подогрев и обязательная последующая термообработка. |
| Ст4кп | - | Сварные, клепанные и болтовые конструкции повышенной прочности в виде сортового, фасонного и листового проката, а также для малонагруженных деталей. | - |
| Ст4пс | Ст4сп | Сварные, клепанные и болтовые конструкции повышенной прочности в виде сортового и листового проката, а также для малонагруженных деталей типа валов, осей, втулок и др. | Сваривается ограниченно. |
| Ст5пс Ст5сп | - Ст6сп,Ст4сп | Детали клепанных конструкций, болты, гайки, ручки, тяги, ходовые валики, втулки, цапфы, рычаги, упоры, штыри, пальцы, стержни, звездочки, трубчатые решетки, фланцы и другие детали, работающие в интервале от 0 до +425 град С; поковки сечениес до 800 мм. | Сваривается ограниченно. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. |
| Ст6пс | - | Для деталей повышенной прочности: осей, валов, пальцев, поршней и т.д. | Сваривается ограниченно. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. |
| Ст6сп | Ст5сп | Для деталей повышенной прочности: осей, валов, пальцев и других деталей в термообработанном состоянии, а также для стержневой арматуры периодического профиля. | Сваривается ограниченно. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. |