# ГОСТ 535-88

#### Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества

Прокат изготавляют из стали марок Ст0, Ст3кп, Ст3сп, Ст3пс, Ст4кп, Ст4сп, Ст4пс, Ст5пс, Ст5сп, Ст6пс, Ст6cп по ГОСТ 380-88.
В зависимости от нормируемых показателей прокат подразделяют на категории: 1, 2, 3, 4, 5. 
Для обозначения категории к обозначению марки стали добавляют номер категории, например, Ст3пс1, Ст3пс5, Ст4пс3. 
Категорию указывают в заказе.

В зависимости от назначения прокат делится на группы: 
I - для применения без обработки поверхности; 
II - для холодной механической обработки резанием; 
III - для горячей обработки давлением. 
Фасонный прокат изготавливают только группы I.

| Таблица соответствия марки стали и категории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категории | Химический | .Временное | Предел текучести | Относительное | Изгиб в холодном | Ударная вязкость |  |  | Марки стали |
|  |  |  |  |  |  | При температуре |  | После механического старения |  |
|  |  |  |  |  |  | +20 C | -20 C |  |  |
| 1 | - | + | + | + | + | - | - | - | Ст0,Ст3кп, Ст3пс,Ст3сп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст6пс, Ст6пс. |
| 2 | + | + | + | + | + | - | - | - | С3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп. |
| 3 | + | + | + | + | + | + | - | - | Ст3пс, Ст3сп, Ст4пс, Ст4сп |
| 4 | + | + | + | + | + | - | + | - | Ст3пс, Ст3сп |
| 5 | + | + | + | + | + | - | + | + | Ст3пс, Ст3сп |

Знак "+" означает, что показатель нормируется.

Указания об обеспечении свариваемости - св.