# ГОСТ 5520-79

#### Сталь листовая углеродистая низколегированная и легированная для котлов и сосудов работающих под давлением

Листы изготовляют из стали следующих марок:

15К, 16К, 18К, 20К, 22К - углеродистых;

09Г2С, 16ГС, 10Г2С1, 17ГС, 17Г1С - низколегированных;

12ХМ, 10Х2М, 12Х1МФ - легированных.

В зависимости от нормируемых механических свойств, сталь изготовляют по категориям. Категория устанавливается потребителем.

| Таблица: категории в зависимости от марки стали |  |
| --- | --- |
| Марка стали | Категория |
| 15К, 16К, 18К, 22К | 2 - 4, 10, 16, 18 - 21 |
| 20К | 2 - 5, 10, 11, 16, 18 - 21 |
| 16ГС, 09Г2С, 10Г2С1 | 2 - 18, 19 - 22 |
| 17ГС, 17Г1С, 14ХГС | 2 - 6, 10 - 12, 18 - 22 |
| 12ХМ, 10Х2м, 12Х1МФ | 2 - 3, 16, 18 - 20 |

Листы категорий 16,17, 18 изготовляют толщиной 12 - 160 мм, а из стали марки 22К - 25 - 70 мм. 
Необходимость проведения ультразвукового контроля и класс сплошности указывают в заказе. 
По размерам, предельным отклонениям и другим требованиям сталь должна соответствовать ГОСТ 19903-74.