# ГОСТ 5521-93

#### Прокат стальной для судостроения

Прокат изготовляют из стали марок:

А, В, D, Е - нормальной прочности;

A27S, D27S, E27S, A32, D32, E32, A36, D36, E36, A40, D40, E40, A40S, D40S, E40S - повышенной прочности. 

Химический состав стали должен соответствовать нормам ГОСТ 5521.

По плоскостности толстолистовой прокат изготовляют: 
ПВ - высокой, 
ПУ - улучшенной, 
ПО - особо высокой плоскостности. 
Отклонение от плоскостности должны соответствовать ГОСТ 19903.

| Марки стали в зависимости от температуры испытаний на ударный изгиб |  |
| --- | --- |
| Марка стали | Температура испытания,° С |
| А | - |
| В, А27S, A32, A36, A40, A40S | 0 |
| D, D27S, D32, D36, D40, D40S | -20 |
| E, E27S, E32, E36, E40, E40S | -40 |

По требованию потребителя контроль на отсутствие внутреннего расслоения в листах толщиной 8 мм и более проводят ультразвуковым контролем.

Листы изготавливают с обрезной кромкой.

Индекс "РС" перед обозначением марки стали указывает об изготовлении проката под надзором Регистра (например: РС А32). При изготовлении проката под надзором Регистра инспектор Регистра оформляет сертификат, свидетельствующий о соответствии стали Правилам Регистра.