# ГОСТ 5781-82

#### Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций

В зависимости от механических свойств арматурная сталь подразделяется на классы: 
А-I (А240), А-II (А300), А-III (А400), А-IV (А600), А-V (А800), А-VI (А1000). 
Арматурная сталь изготовляется: 
- класса А-I - гладкой; 
- класса А-II, А-III, А-IV, A-V, A-VI - периодического профиля. 
Арматурную сталь изготавливают из углеродистой и низколегированной стали марок, указанных в таблице:

| Арматурная сталь |  |  |
| --- | --- | --- |
| Класс арматурной стали | Диаметр профиля, мм | Марка стали |
| А-I (А240 ) | 6 - 40 | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп |
| A-II (А300) | 10 - 40 40 -80 | Ст5сп, Ст5пс 18Г2С |
| Ac-II (Ас300) | 10 - 32 (36 - 40) | 10ГТ |
| A-III (А400) | 6 - 40 6 - 22 | 35ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс |
| A-IV (А600) | 10 - 18 (6 - 8) 10 - 32 (36 - 40) | 80С 20ХГ2Ц |
| A-V (А800) | (6 - 8) 10 - 32 (36 - 40) | 23Х2Г2Т |
| A-VI (А1000) | 10 - 22 | 22Х2Г2Ю,22Х2Г2Р, 20Х2Г2СР |

Арматурная сталь классов А-I (А240) и А-II (А-300) диаметром до 12 и класса А-III (А-400) диаметром до 10 мм включительно изготовляют в мотках или стержнях, а больших диаметров - в стержнях. 
Стержни изготавливают длиной от 6 до 12 м: 
мерной длины; 
мерной длины с немерными отрезками длиной не менее 2 м не более 15 % от массы партии; 
немерной длины. 
В партии немерной длины допускается наличие стержней длиной от 3 до 6 м не более 7% от массы партии.

Таблица: масса стержневой арматуры.

| Масса стержневой арматуры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер профиля (номинальный диаметр стержня d) | Площадь поперечного сечения, см | Масса 1 м профиля |  |
|  |  | Теоретическая, кг | Предельные отклонения, % |
| 6 | 0,283 | 0,222 | +9,0 -7,0 |
| 8 | 0,503 | 0,395 |  |
| 10 | 0,785 | 0,617 | +5,0 -6,0 |
| 12 | 1,131 | 0,888 |  |
| 14 | 1,540 | 1,210 |  |
| 16 | 2,010 | 1,580 | +3,0 -5,0 |
| 18 | 2,540 | 2,000 |  |
| 20 | 3,140 | 2,470 |  |
| 22 | 3,800 | 2,980 | +3,0 -5,0 |
| 25 | 4,910 | 3,850 |  |
| 28 | 6,160 | 4,830 |  |
| 32 | 8,040 | 6,310 | +3,0 -4,0 |
| 36 | 10,180 | 7,990 |  |
| 40 | 12,570 | 9,870 |  |
| 45 | 15,000 | 12,480 |  |
| 50 | 19,630 | 15,410 | +2,0 -4,0 |
| 55 | 23,760 | 18,650 |  |
| 60 | 28,270 | 22,190 |  |
| 70 | 38,480 | 30,210 |  |
| 80 | 50,270 | 39,460 |  |

Вероятность обеспечения массы 1 м должна быть не менее 0,9.