# ГОСТ 6727-80

#### Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций

Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля класса Вр-1 для армирования железобетонных конструкций изготавливается из катанки по ОСТ 14-15-193.

| линейная плотность проволоки |  |
| --- | --- |
| Номинальный диаметр проволоки | Линейная плотность, кг, не более |
| 3,0 | 0,052 |
| 4,0 | 0,092 |
| 5,0 | 0,144 |

Пример условного обозначения проволоки номинальным диаметром 3,0 мм: 
Проволока 3 Вр1 ГОСТ 6727-80 
Проволока изготавливается в мотках массой 500-1500 кг, 20-100 кг. 
Каждый моток должен состоять из одного отрезка проволоки. Проволока должна быть свернута в мотки не перепутанными рядами.