# ГОСТ 7417-75

#### Сталь калиброванная круглая

Холоднотянутая или холоднокатаная сталь круглого сечения диаметром от 3 до 100 мм.

Предельные отклонения на диаметр должны соответствовать: h9, h10, h11, h12. 

Марки стали и технические требования устанавливаются соответствующими стандартами.

Сталь диаметром 5 мм и выше изготавливается в прутках, диаметром менее 5 мм изготавливается в прутках по согласованию изготовителя с потребителем.

В зависимости от назначения прутки изготовляются: 

мерной длины; 
кратной мерной длины; 
немерной длины. 
При изготовлении прутков немерной длины допускается наличие прутков длиной не менее 1,5 м из качественной углеродистой, автоматной, низколегированной и легированной стали и не менее 1м из высоколегированной стали в количестве не более - 10% массы партии.

Прутки изготовляются длиной: 

от 2 до 6,5 м из качественной углеродистой, автоматной, низколегированной и легированной стали; 
от 1,5 до 6,5 м - из высоколегированной стали.