# ГОСТ 8240-97

#### Швеллеры стальные горячекатаные

Горячекатаные швеллеры высотой от 50 до 400 мм и шириной полок от 32 до 115 мм.

По форме и размерам швеллеры изготовляют следующих серий: 
У - с уклоном внутренних граней полок; 
П - с параллельными гранями полок; 
Э - экономичные с параллельными гранями полок; 
Л - легкой серии с параллельными гранями полок;
С - специальные.

| Таблица: размеры швеллера и масса 1 м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер двутавра | Размеры, мм |  |  |  | Масса 1 м, кг |
|  | h | b | s | t |  |
| Серия У |  |  |  |  |  |
| 5У | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 4,84 |
| 6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,90 |
| 8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 |
| 10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,59 |
| 12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,40 |
| 14У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,3 |
| 16У | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 14,2 |
| 16аУ | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 | 15,30 |
| 18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,3 |
| 18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,4 |
| 20У | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 18,40 |
| 22У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21,0 |
| 24У | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 24,0 |
| 27У | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 27,7 |
| 30У | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 31,80 |
| 33У | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 36,5 |
| 36У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,9 |
| 40У | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 48,3 |
| Серия П |  |  |  |  |  |
| 5П | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 4,84 |
| 6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,90 |
| 8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 |
| 10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,59 |
| 12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,40 |
| 14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,30 |
| 16П | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 14,20 |
| 16аП | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 | 15,30 |
| 18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,30 |
| 18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,40 |
| 20П | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 18,40 |
| 22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21,00 |
| 24П | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 24,00 |
| 27П | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 27,70 |
| 30П | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 31,80 |
| 33П | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 36,50 |
| 36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,90 |
| 40П | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 48,30 |

Предельные отклонения по массе не должны превышать ± 4,5% для партии и ± 6% для отдельного швеллера. 
Отклонение от массы - это разность между фактической массой в состоянии поставки и рассчитанной по данным таблиц.
Швеллеры изготовляют длиной от 2 до 12 м: 
- мерной длины; 
- мерной длины с немерной в количестве не более 5% массы партии; 
- кратной мерной длины; 
- кратной мерной длины с немерной в количестве не более 5% массы партии; 
- немерной длины;
- ограниченной длины в пределах немерной.