# ГОСТ 8509-93

#### Уголки стальные горячекатаные равнополочные

| Таблица: размеры уголка и масса 1 м Номер уголка. РазмерыМасса 1 м, кг; b; t. 2; 20; 3 4; 0.89 1.15. 2.5; 25; 3 4; 1.12 1.46. 2.8; 28; 3; 1.27. 3; 30; 3 4; 1.36 1.78. 3.2; 3; 3 4; 1.46 1.91. 3.5; 35; 3 4 5; 1.60 2.10 2.58. 4; 40; 3 4 5; 1.85 2.42 2.98. 4.5; 45; 3 4 5; 2.08 2.73 3.37. 5; 50; 3 4 5 6; 2.32 3.05 3.77 4.47. 5.6; 56; 4 5; 3.44 4.25. 6.3; 63; 4 5 6; 3.90 4.81 5.72. 7; 70; 4.5 5 6 7 8; 4.87 5.38 6.39 7.39 8.37. 7.5; 75; 5 6 7 8 9; 5.80 6.89 7.96 9.02 10.07. 8; 80; 5.5 6 7 8; 6.78 7.36 8.51 9.65. | Таблица: размеры уголка и масса 1 м. Номер уголка; Размеры; Масса 1 м, кг. b; t. 9; 90; 6 7 8 9; 8.33 9.64 10.93 12.2. 10; 100; 6.5 7 8 10 12 14 16; 10.06 10.79 12.25 15.10 17.90 20.63 23,3. 11; 110; 7 8; 11.89 13.50. 12.5; 125; 8 9 10 12 14 16; 15.46 17.3 19.10 22.68 26.2 29.65. 14; 140; 9 10 12; 19.41 21.45 25.50. 16; 160; 10 11 12 14 16 18 20; 24.67 27.02 29.35 34.2 38.52 43.01 47.41. 18; 180; 11 12; 30.47 33.12. 20; 200; 12 14 16 20 25; 36,97 42,80 48,65 60,08 74,02. 25; 250; 16 18 20 30; 61,55 68,86 76,11 111,44. |
| --- | --- |
| Таблица. Номер уголка; Предельные отклонения по массе, %. I класс; II класс. От 2 до 7,5 включ.; +3 -5; +3 -5. Свыше 7,5; ± 2,5. Уголки изготавливают длиной от 4 до 12 м: мерной длины; мерной длины с немерной в количестве не более 5% массы партии; кратной мерной длины; кратной мерной длины с немерной в количестве не более 5% массы партии; немерной длины; ограниченной длины в пределах немерной |