# ГОСТ 8568 - 77

#### Листы стальные с односторонним ромбическим и чечевичным рифлением

Рифленый прокат изготавливают в листах и рулонах с односторонним ромбическим или чечевичным рифлением.

По толщине листовой прокат изготавливают: 
А - высокой точности, 
В - нормальной точности.
Листы и рулоны изготовляют из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 (кипящей, спокойной и полуспокойной) с химическим составом по ГОСТ 380.

| Таблица: масса 1м листа с односторонним ромбическим и чечевичным рифлением |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина основания листа s, мм | Ромбическое рифление |  | Чечевичное рифление |  |
|  | Масса 1 м2 листа, кг | Предельные отклонения по массе, % | Масса 1 м2 листа, кг | Предельные отклонения по массе, % |
| 2,5 | 21,0 | ± 10 | 20,1 | ± 10 |
| 3,0 | 25,1 | ± 10 | 24,2 | ± 10 |
| 4,0 | 33,5 | ± 8 | 32,2 | ± 8 |
| 5,0 | 41,8 | ± 6 | 40,5 | ± 6 |
| 6,0 |  |  | 48,5 | ± 5 |
| 8,0 | 66 | ± 5 | 64,9 | ± 5 |
| 10,0 | 83,0 | ± 3 | 80,9 | ± 3 |
| 12,0 | 99,3 | ± 3 | 96,8 | ± 3 |