# ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8545-68

#### Трубы стальные квадратные. Трубы стальные прямоугольные.

Трубы изготовляют: 
бесшовные - горячекатаные и холоднотянутые; 
электросварные - неволоченые и волоченые. 
Способ изготовления труб указывается в заказе.

Трубы поставляют: 
- немерной длины: 
бесшовные горячекатаные - до 12,5 м; 
бесшовные холоднотянутые и электросварные - до 9 м; 
- мерной длины - в пределах немерной длины с предельными отклонениями +100мм; 
- длины, кратной мерной, - в пределах немерной длины с припуском на каждый разрез по 5мм (если другой припуск не оговорен в заказе) с предельными отклонением на общую длину +100 мм.