# ГОСТ 8731-87

#### Трубы стальные бесшовные горячедеформированные

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные изготавливают из углеродистой, низколегированной и легированной стали. 
Трубы, изготовляемые из слитка, не допускается применять для транспортирования вредных веществ (I, II, III классов), взрыво- и пожароопасных веществ, а также пара и горячей воды. 

В зависимости то нормированных показателей трубы должны изготовляться следующих групп: 
А - с нормированием механических свойств; 
Б - с нормированием химического состава; 
В - с нормированием механических свойств и химического состава; 
Г - с нормированием химического состава и контроля механических свойств на 
образцах. 
Д - с нормированием испытательного гидравлического давления.

Трубы изготовляются без термообработки. По требованию потребителя должны изготовляться термически обработанными.

Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. 
Трубы, изготовленные непосредственно из слитка, дополнительно маркируются буквой "Л"