# ГОСТ 8733-74

#### Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные изготавливают из углеродистой и легированной стали.

В зависимости от показателей качества трубы должны изготавливаться следующих групп: 
Б - с нормированием химического состава; 
В - с нормированием механических свойств и химического состава; 
Г - с нормированием химического состава и контроля механических свойств на 
образцах. 
Д - с нормированием испытательного гидравлического давления; 
Е - после специальной термической обработки.

Трубы изготавливаются термически обработанными. 
Без термической обработки изготавливаются трубы, у которых отношение наружнего диаметра D к толщине стенки S равно 50 и более. 
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев