# ГОСТ 8734-75

#### Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные

Стандарт устанавливает сортамент стальных бесшовных холоднодеформированных труб, наружный диаметр которых от 5 до 250 мм включительно.

В зависимости от толщины наружного диаметра (Dн) к толщине стенки (s) трубы подразделяются на: 
- особотонкостенные при Dн/s более 40 и трубы диаметром 20 мм и менее со стенкой 0,5 мм и менее; 
- тонкостенные при Dн/s от 12,5 до 40 и трубы диаметром 20 мм и менее со стенкой 1,5 мм; 
- толстостенные при Dн/s от 6 до 12.5; 
- особотолстостенные при Dн/s менее 6. 
По длине трубы должны изготовляться: 
немерной длины от 1,5 до 11,5м; 
мерной длины от 4,5 до 9 м с предельными отклонениями по длине +10 мм; 
длины, кратной мерной от 1,5 до 9 м с припуском на каждый рез по 5 мм. 
В каждой партии труб мерной длины допускается не более 5% труб немерной длины и 
короче 2,5 м.

Кривизна любого участка трубы на 1 м длины не должна превышать: 
3 мм - для труб диаметром от 5 до 8 мм; 
2 мм - для труб диаметром от 8 до 10 мм; 
1,5 мм - для труб диаметром свыше 10мм