# ГОСТ 9045-93

#### Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки

Прокат подразделяют: 
по видам продукции: 
листы, 
рулоны; 

по нормируемым характеристикам на категории: 1, 2, 3, 4, 5; 

по качеству отделки поверхности на группы: 
I - особо высокой отделки, 
II - высокой отделки, 
III (IIIa, IIIб) - повышенной отделки;

по способности к вытяжке (прокат толщиной до 2 мм): 
весьма особо сложной - ВОСВ, ВОСВ-Т, 
особо сложной - ОСВ, 
сложной - СВ, 
весьма глубокой - ВГ.

Прокат изготавливают из низкоуглеродистых качественных сталей марок: 
08Ю - способность к вытяжке ВОСВ, ВОСВ-Т, ОСВ, СВ; 
08кп, 08пс, 08Ю - способность к вытяжке ВГ.

| Таблица категория проката в зависимости от нормируемых характеристик |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория | Нормируемые характеристики | Способность к вытяжке | Толщина проката, мм |
| 1 | Глубина сферической лунки | СВ, ВГ | До 2,0 |
| 2 | Временное сопротивление, относительное удлинение | СВ, ВГ, ОСВ | До 3,9 |
| 3 | Временное сопротивление, относительное удлинение, глубина сферической лунки | ОСВ, СВ, ВГ | До 2,0 |
| 4 | Предел текучести, временное сопротивление, относительное удлинение, глубина сферической лунки | ВОСВ, ВОСВ-Т, ОСВ, СВ | До 2,0 |
| 5 | Предел текучести, временное сопротивление, относительное удлинение, твердость, глубина сферической лунки | ВОСВ, ВОСВ-Т, ОСВ, СВ | До 2,0 |

В листовом прокате лицевой стороной является верхняя поверхность листа в пачке. 
В рулонном прокате лицевой стороной является наружная поверхность рулона. 
Маркировка должна содержать группу отделки поверхности, размер проката, способность к вытяжке